Пенетрон – проникающая гидроизоляция  бетонных конструкций

Н.П. Вакерова

Костанайский строительный колледж, г. Костанай, ул. Баймагамбетова 1,

22-05-23, e-mail:str_col@ mail.ru

На сегодняшний день термин «проникающая гидроизоляция» не является открытием уже для многих миллионов людей во всём мире: строителей, проектировщиков, обычных людей, сталкивающихся с проблемами гидроизоляции. Сотни тысяч строительных организаций, используя проникающие технологии на протяжении 50 лет успешно,  находят решения любым задачам гидроизоляции заглублённых сооружений – от самых простых до уникальных по сложности. [1,с.14].

Удивительная простота при производстве работ, гарантированный результат, неограниченный срок службы – все эти качества с  другими неоспоримыми преимуществами в значительной степени отличают  проникающую гидроизоляцию от других видов защиты конструкций. Более чем за 50 лет применения при пристальном внимании со стороны науки, исследователей и строителей проникающая гидроизоляция перестала быть «чудо-средством», или, как считали многие практики, материалом будущего.

На сегодняшний день гидроизоляцию проникающего действия с уверенностью можно отнести к материалам настоящего, а применение других видов гидроизоляции заглублённых и подземных сооружений стало экономически неэффективным.

Однако всё вышеперечисленное пока ещё не в полной мере касается нашего внутреннего строительного рынка. Многие могут возразить: «Ведь с появлением проникающей гидроизоляции другие виды гидроизоляции никто не отменял!». И это справедливо отмеченный факт! У любого потребителя должен быть выбор: ездить на автомобиле отечественного производства, подвергая себя ежеминутной опасности или на машине импортного автопрома, в которую вложены долголетние разработки инженеров, направленные не только на обеспечение комфорта водителя и пассажира, но, прежде всего, на их безопасность и сохранение жизни в чрезвычайной ситуации.

Выбор материалов и технологий есть и остаётся у строителей. Однако не стоит забывать, что возводимые современные конструкции в значительной степени отличаются от «новостроек» 30-40 летней давности. Более высокие требования, предъявляемые к  современным строительным материалам, направлены на обеспечение долговечности и безопасности более сложных зданий и конструкций. И это очевидно! Но зачастую при проектировании и строительстве предпочтение отдаётся менее совершенным, менее эффективным, но более знакомым или привычным материалам. И причиной тому является консервативность отечественного строительного рынка. Безусловно, такой подход не допустим!

Появление на казахстанском строительном рынке строительных материалов с более высокими характеристиками и принципиально другим механизмом действия, десятилетиями с эффективностью используемым в мировой строительной отрасли, к коим относится проникающая гидроизоляция «Пенетрон», во многом обеспечило решение задач, с созданием надёжной и долговечной гидроизоляцией конструкций различного назначения.

Игнорировать данный факт, продолжая пользоваться старыми дедовскими способами, может быть крайне опасно!

К чему это может привести?  В лучшем случае - к  неконкурентоспособности строительного предприятия. Ведь игнорирование инновационных технологий отдельными организациями ещё не говорит о том, что их не применяют другие. А значит, в определённый момент такое предприятие просто потеряет заказчиков. Причём не потому, что проектировщики или строители хуже разбираются в тонкостях строительства или строят не качественно. Просто используя современные высококачественные материалы, резко возрастает уровень качества, а высокая технологичность практически исключает влияние человеческого фактора на гарантированный результат. И даже при всём опыте, которым обладает предприятие, используя традиционные материалы в своей работе, выйти на более высокий уровень не представляется возможным.

Всё вышеперечисленное относится к различным материалам и технологиям, в том числе и к проникающей гидроизоляции, как к технологии, в значительной степени превосходящей по своим свойствам любые другие способы защиты, будь то наплавление рулонных материалов, обмазка бетона битумосодержащими материалами и так далее.

На российском рынке проникающая гидроизоляция или Пенетрон, уже более 25 лет. Именно за этот промежуток времени сотни предприятий перестали воспринимать Пенетрон как материал будущего. Ему просто стали доверять! И таких союзников у Пенетрона с каждым днём становится всё больше.

В Костанае прошел семинар для председателей кооперативов собственников  жилья  и строительных компаний, на котором была всесторонне рассмотрена целевая инвестиционная программа «Сухой подвал». На мероприятии выступил директор ТОО «Пенетрон-Костанай» Бауржан Жусупов, который подробно рассказал о передовых технологиях гидроизоляции и ремонта подвальных помещений и кровель зданий с использованием Пенетрона.

Гидроизоляция подвалов и плоских кровель с помощью Пенетрона обходится намного дешевле, чем использование традиционных материалов. Пенетрон работает на протяжении всего срока службы бетона, а традиционно используемые материалы – не более года. Расходы на рулонные гидроизоляционные материалы обойдутся в два и более раза  дороже, чем использование Пенетрона. Кроме того, применять Пенетрон можно с внутренней стороны подвала или с внешней стороны для кровли, что экономит время и деньги. Эти моменты заставляют задуматься о целесообразности и выгодности перехода с традиционных материалов гидроизоляции на материалы проникающего действия системы Пенетрон , - говорит Бауржан.

Пенетрон используется в Костанайской области уже несколько лет. Он применялся при строительстве Ледового дворца и аквапарка «Лагуна», для герметизации резервуаров с питьевой водой в ГККП «Костанай-Су» и других сооружениях, где необходима стойкость бетона к сточным и грунтовым водам. Дело в том, что активные химические компоненты Пенетрона проникают в глубь структуры бетона до 900мм и формируют прочные нерастворимые кристаллические комплексы, заполняющие микротрещины, поры и пустоты.

Очевидные преимущества Пенетрона вызвали у собравшихся неподдельный интерес. И это понятно, ведь десятки подвалов жилых зданий в областном центре по тем или иным причинам регулярно подтапливаются. В результате вместо дома, который должен быть нашей крепостью и укромным местом, мы получаем бетонную коробку, которая не сегодня–завтра рухнет [2,с.4].  Ни один дом сегодня не застрахован от такой участи.

Особенно наглядно разрушительные процессы проявляются  при эксплуатации бетонных и железобетонных инженерных конструкций, в том числе подземных и нулевого цикла, находящихся в условиях постоянного контакта с агрессивной средой. Это, в первую очередь относится к гидротехническим сооружениям, таким как плотины, фильтры-отстойники и т.д. Степень коррозии бетона за 25-30 лет может достигнуть 30-40см, а в некоторых случаях и более 1м. К этому перечню можно добавить мосты, подземные переходы, тоннели, коллекторы сточных вод, насосные станции, и, в конце концов, всем нам знакомы проблемы сырых подвалов.

Описание и назначение материалов

Система материалов Пенетрон – общее название системы из 6 материалов, применяемых для гидроизоляции сборных, монолитных бетонных и железобетонных конструкций. [3, с.6]

«Пенетрон» - выпускается в виде сухой смеси, состоящей из специального цемента, кварцевого песка определённой гранулометрии, запатентованных химических компонентов.

Он предназначен для гидроизоляции всей толщи сборных, монолитных  бетонных и железобетонных конструкций, поверхностей и штукатурных слоёв, выполненных из цементно-песчанного раствора марки М150  и выше. Дополнительно материал «Пенетрон» используется совместно с материалом «Пенекрит» для отсечения капиллярного подсоса при нарушенной горизонтальной гидроизоляции между бетонным фундаментом и стеной. Как вспомогательный материал «Пенетрон» используется при гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в сочетании с материалом «Пенекрит» и для ликвидации напорных течей в сочетании с материалом «Пенеплаг» или «Ватерплаг».

«Пенетрон» наносится на тщательно увлажнённую поверхность бетонной конструкции с любой из её сторон (внутренней или внешней» вне зависимости от направления давления воды(положительного или отрицательного)

«Пенекрит» - выпускается в виде сухой смеси специального цемента, кварцевого песка определённой гранулометрии, запатентованных химических компонентов.

Предназначен для  гидроизоляции швов (не деформационных), стыков, вводов коммуникаций, сопряжений в статически нагруженных сборных и монолитных бетонных конструкциях. Возможно применение при капельных течах через швы, стыки, трещины и т.д.

Особенность этого материала заключается в удобоукладываемости и колоссальной адгезии бетону, металлу, кирпичу и камню.

«Пенебар» - это гибкий саморасширяющийся жгут прямоугольного сечения, в состав которого входят специальные композиционные материалы. При взаимодействии с водой способен  разбухать в пределах ограниченного пространства до 300%. Сохраняет гибкость при отрицательных температурах.

Применяется для герметизации и гидроизоляции горизонтальных и вертикальных рабочих и конструкционных швов подземных и наземных бетонных сооружениях, а также мест прохода инженерных коммуникаций (в том числе пластмассовых) в строящихся и эксплуатируемых бетонных конструкциях.

Он обладает высокой стойкостью к гидростатическому давлению и обеспечивает герметичность швов, стыков и т.д. свойства прокладки не изменяются стечением времени и срок их службы не ограничен. «Пенебар»  быстро и просто монтируется, не требует специальных приспособлений. Работы по монтажу гидропрокладки могут производиться при любой погоде, всесезонно.

«Пенеплаг» - сухая смесь, состоящей из специального цемента, кварцевого песка определённой гранулометрии, запатентованных химических компонентов. Он мгновенно ликвидирует напорную течь в конструкциях, выполненных из бетона кирпича, и камня. Применяется в случае, когда другие материалы вымываются водой до начала их схватывания.

Особенность его в том, что «Пенеплаг» отличается коротким временем схватывания (40сек.), способностью к расширению в процессе схватывания. В отдельных случаях может применяться под водой.

«Ватерплаг» - сухая смесь; стоит из алюминатного цемента, кварцевого песка определённой гранулометрии, запатентованных  активных химических компонентов.

Предназначен для быстрой ликвидации напорных течей в конструкциях выполненных из бетона, камня и кирпича. Применяется в случаях, когда другие материалы вымываются водой до начала их схватывания

Особенность его в том, что «Ватерплаг» схватывается в течение 3 мин., способен к расширению. Нуждается в дополнительной обработке материалом «Пенетрон».

«Пенетрон Адмикс» - сухая смесь; стоит из специального цемента и запатентованных  активных химических компонентов.

Предназначен для гидроизоляции всей толщи сборных, монолитных, бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования и  производства.

Использование гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» (как первичной формы защиты бетона) позволяет исключить дополнительную гидроизоляцию конструкции/изделия после набора прочности. Материал добавляется в бетонную смесь во время её приготовления. Использование материала «Пенетрон Адмикс» позволяет предотвратить проникновение воды сквозь структуру бетона с шириной раскрытия пор и трещин до 0,4мм. Использование добавки «Пенетрон Адмикс» эффективно даже при наличии высокого гидростатического давления. Применение добавки «Пенетрон Адмикс» позволяет повысить водонепроницаемость, морозостойкость , а также придать ему сульфатостойкость. Применение материала «Пенетрон Адмикс» позволяет защитить бетон от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды. Бетон с добавкой «Пенетрон Адмикс» приобретает стойкость к воздействию карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов и пр., а также бактерий, грибов, водорослей и морских организмов. Бетон сохраняет все приобретённые  гидроизоляционные и прочностные характеристики даже при наличии высокого радиационного воздействия. «Пенетрон Адмикс» совместим с другими добавками, обычно используемыми при производстве бетона (пластифицирующими, противоморозными и т. п.)

Причина водонепроницаемости заключается в том, что бетон, подготовленный по стандартной технологии, представляет  собой структуру, пронизанную порами, капиллярами и микротрещинами. Наличие в структуре бетона разветвлённой сети пор, капилляров и микротрещин обусловлено рядом факторов: недостаточное уплотнение бетона при заливке, испарение воды во время схватывания бетона, внутренние напряжения, возникающие из-за усадки бетона во время схватывания и пр.

Для того, чтобы исключить возможность сквозной фильтрации воды сквозь структуру бетонной конструкции, достаточно обработать бетон материалом «Пенетрон» или ввести добавку «Пенетрон Адмикс» в бетонную смесь. Результатом применения материала «Пенетрон» или добавки «Пенетрон Адмикс» является заполнение пор, капилляров и микротрещин бетона нерастворимыми химически стойкими кристаллами. Применение материалов системы Пенетрон позволяет повысить показатель водонепроницаемости бетона на 6 и более ступеней. Например, если изначальный показатель водонепроницаемости бетона  соответствовал W 2, то после использования материала  «Пенетрон» или добавки «Пенетрон Адмикс» произойдёт постепенное повышение этого показателя не менее, чем до  W14.

Область применения материалов системы Пенетрон

Материалы  применяются для устройства и восстановления гидроизоляции существующих и находящихся в стадии строительства монолитных бетонных и железобетонных конструкций всех категорий трещиностойкости марки не ниже М100.

Некоторые примеры сооружений, где используются материалы системы Пенетрон:

Гидротехнические сооружения:

Резервуары (открытые и обвалованные и т. д.);

Бассейн (открытого и закрытого типа);

Колодцы;

Доки;

Причалы;

Конструкции очистных сооружений (аэротанки, отстойники, коллекторы, насосные и т.д.)

Бетонные дамбы;

Плотины и т.д.

Объекты гражданского строительства:

Фундаменты;

Подвальные помещения;

Подземные сооружения (парковки, гаражи, переходы);

Балконы;

Эксплуатируемые и неэксплуатируемые кровли;

Лифтовые шахты;

Овощные ямы и т. д.

Сооружения промышленного и агропромышленного назначения:

Производственные помещения;

Бассейны градирен;

Хранилища;

Дымовые трубы;

Шахты;

Бункеры;

Бетонные сооружения , подверженные агрессивному воздействию и т. д.

Объекты гражданской обороны и ЧС:

Убежища;

Пожарные резервуары и т. д.

Объекты энергетического комплекса:

Бассейны выдержки ОЯТ;

Насосные станции;

Хранилища ОЯТ;

Каналы;

Эстакады топливоподачи;

Кабельные тоннели;

Бетонные сооружения, подверженные радиационному воздействию и т. д.

Объекты транспортной инфраструктуры:

Тоннели (автомобильные, пешеходные, железнодорожные и т. д.);

Метрополитены;

Элементы мостов и дорог и т.д.

Гарантии качества

Компания  ICS/Penetron International Ltd. (США) и Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон» (Россия) гарантируют соответствие материалов системы Пенетрон  Техническим Условиям 5745-001-77921756-2006 «Смеси сухие гидроизоляционные дисперсные системы Пенетрон, а также всем современным стандартам. Компания гарантирует, что материалы системы Пенетрон содержат все компоненты в их соответствующей пропорции.

Список литературы

Основная литература:

.

1    «Костанай», газета №24, Костанай, 2009г.

2    «Сухой закон», журнал СРО РСПППГ №6 июнь., Екатеринбург, 2009г

3    Технологический регламент, СРО РСПППГ, М., 2008г.

Дополнительная литература:

4  www.penetron-moskow.ru